## Slide 1: SHAPE MEMORY ACTUATORS FOR DEXTROUS SURGICAL INSTRUMENTS
Surgical Robotics Summer School 2013, September 2013, Montpellier
Andreas Rothfuss
andreas.rothfuss@ipa.fraunhofer.de
Fraunhofer project group for automation
in medecine and biotechnology

## Slide 2: Shape memory alloy actuation
  NITINOL
  normalized force: 150 N/mm²*
  stroke: 3%*
  work density: 4,5 mJ/mm³ *
pros | cons
high work density | nonlinear dynamics
small diameters (25 to 150 µm) | small stroke
great potential for miniaturization | low bandwidth due to cooling
* source. van Peirs et al. 2001

## Slide 3: Shape Memory Alloys (SMA)
  Phase changes depend on
    temperature
    stress
TM  A: heating
A  TM: cooling, low stress
TM  DM: stress increasing
DM  A: heating
A  DM: cooling, high stress
Notes: Worauf beruht der Formgedächtniseffekt bei SMAs?
Phasenumwandlung im Material durch Temp
Spannung
(1) Material im Ausgangszustand (TM) (Zwillingsgruppen mehrerer Martensitvarianten)
TM  A: Erwärmung, übergang in die Austenitphase, größere Ordnung in Kristallstruktur, geänderte Material-Eigenschaften
A  TM: Abkühlung, keine Belastung
TM  DM: Belastung, bevorzugt eine Martensitvariante
DM  A: Erwärmung
A  DM: Abkühlung, Belastung

## Slide 4: Dynamic Modeling
Notes: Simulationsmodell zur Reglerauslegung:
Spannung als Eingangsgöße der Temperaturdynamik (1) aus Joul‘scher Erwärmung und freier Konvektion (2)
Temperatur und mech. Spannung erzeugen Phasenumwandlung (3): Hysteresebehafte!!! (4)
Temperatur und Martensitanteil erzeugen mech. Spannung (5) und diese wiederum Dehnungsdynamik: nichtlinerarer Spannugs-Dehunungszusammenhang, nichtlinere Dynamik (6)
Ausgänge: (7) Drahtlänge (aus Dehnung) und Widerstand (aus Martensitanteil, Temperatur und mech. Spannung

## Slide 5: Experimental Setup
Notes: Bild mit fester Einspannung, Draht (100um), beweglicher Einspannung mit Wegmessschiene, Umlenkrolle und Gewicht

## Slide 6: Experimental Setup
Notes: Bewegung des Schlittens auf der Wegmessschiene:
Links: aktiver SMA-Draht
Rechts: Draht zum Vorspannungselement
Spannung  Storm durch Draht  Temperatur steigt  Kontraktion  Bewegung nach links
Keine Spannung  kein Strom durch Draht  Temperatur sinkt  Längung durch Vorspannungselement  Bewegung nach rechts

## Slide 7: Results
Notes: Besser als in Simulation
keine bleibende Regelabwichung
Starkes überschwingen in neg. Richtung  Einschwingverhalten

## Slide 8: Future Work
  Integration in a surgical instrument
  Improve overall performance
  Displacement estimation via electrical resistance
Notes: Demonstrator zum Beweis der Einsatzbarkeit
Steigerung der Bandbreite (begrenzt durch abkühlrate) durch dünnere Drähte oder lagging
Verbesserung der Reglerperformance
  Durch Modellverbesserung, closed-loop stimmt nicht perfekt überein
  Durch kombination Dreipunkt und PID
Beobachtung der Drahtlänge aus Widerstand  Wegmessung kann wegfallen  sehr gute miniaturisierbarkeit
Welche Ströme sind erlaubt, Wie wirken sich die Temp. Im Instrument aus

## Slide 9: Thank you for your attention!
Questions?